勘察数据

1.隧道岩土体物理力学指标

1.1岩石物理力学性质指标

表 1.1.1 中风化灰岩物理力学性质统计表（T1 j1）

| 样品编号 | 天然密度 | 单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 天然三轴抗剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然 | 饱和 |  | c | φ |
|  | (g/cm3) | MPa |  |  | MPa | ° |
| BYSCK1-1 | - | 44.1 | 31.2 | 0.71 |  |  |
|  | - | 46.6 | 29.4 | 0.63 |  |  |
|  | - | 47.7 | 31.7 | 0.66 |  |  |
| BYSCK2-1 | 2.56 | - | - | - | 2.72 | 33.6 |
|  | 2.55 | - | - | - |  |  |
|  | 2.57 | - | - | - |  |  |
| BYSCK2-2 | - | 47.9 | 31.7 | 0.66 |  |  |
|  | - | 44.9 | 32.4 | 0.72 |  |  |
|  | - | 47.2 | 32.7 | 0.69 |  |  |
| BYSCK8-1 | - | 47.7 | 31.0 | 0.65 | - | - |
|  | - | 46.9 | 32.3 | 0.69 |  |  |
|  | - | 45.7 | 31.7 | 0.69 |  |  |
| BYSCK4-8 | - | 44.7 | 33.8 | 0.76 |  |  |
|  | - | 46.8 | 34.7 | 0.74 |  |  |
|  | - | 44.4 | 36.8 | 0.83 |  |  |
| BYSCK4-9 | 2.61 | 44.3 | 33.8 | 0.76 |  |  |
|  | 2.60 | 46.4 | 31.2 | 0.67 |  |  |
|  | 2.60 | 47.8 | 32.8 | 0.69 |  |  |
| BYSCK8-2 | 2.54 | 46.8 | 30.5 | 0.65 | - | - |
|  | 2.56 | 47.8 | 29.8 | 0.62 |  |  |
|  | 2.54 | 47.6 | 31.2 | 0.66 |  |  |
| 样本数 | 9 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 |
| 最大值 | 2.61 | 47.90 | 36.80 | 0.83 | 2.72 | 33.60 |
| 最小值 | 2.54 | 44.10 | 29.40 | 0.62 | 2.72 | 33.60 |
| 平均值 | 2.57 | 46.41 | 32.15 | 0.69 | 2.72 | 33.60 |
| 标准差 |  | 1.363 | 1.796 |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.029 | 0.056 |  |  |  |
| 统计修正系数 |  | 0.988 | 0.977 |  |  |  |
| 标准值 |  | 45.84 | 31.40 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

表 1.1.2-2 中风化泥岩物理力学性质统计表（T1f4）

| 样品编号 | 天然密度 | 单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 天然三轴抗剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然 | 饱和 |  | c | φ |
|  | (g/cm3) | MPa |  |  | MPa | ° |
| BYSCK4-3 | 2.62 | 23.3 | 10.4 | 0.45 |  |  |
|  | 2.63 | 20.7 | 12.6 | 0.61 |  |  |
|  | 2.61 | 22.0 | 13.8 | 0.63 |  |  |
| BYSCK4-4 | - | 19.2 | 11.5 | 0.60 |  |  |
|  | - | 18.7 | 12.9 | 0.69 |  |  |
|  | - | 24.4 | 12.2 | 0.50 |  |  |
| BYSCK4-5 | 2.64 | 21.8 | 12.0 | 0.55 |  |  |
|  | 2.67 | 22.4 | 10.5 | 0.47 |  |  |
|  | 2.63 | 24.6 | 12.2 | 0.50 |  |  |
| BYSCK4-6 | - | 20.8 | 10.0 | 0.48 |  |  |
|  | - | 20.0 | 11.7 | 0.59 |  |  |
|  | - | 22.0 | 12.5 | 0.57 |  |  |
| BYSCK4-7 | 2.67 | 17.7 | 10.4 | 0.59 |  |  |
|  | 2.69 | 20.5 | 12.3 | 0.60 |  |  |
|  | 2.70 | 19.2 | 10.2 | 0.53 |  |  |
| 样本数 | 9 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 最大值 | 2.70 | 24.60 | 13.80 | 0.69 |  |  |
| 最小值 | 2.61 | 17.70 | 10.00 | 0.45 |  |  |
| 平均值 | 2.65 | 21.15 | 11.68 | 0.56 |  |  |
| 标准差 |  | 2.037 | 1.142 |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.096 | 0.098 |  |  |  |
| 统计修正系数 |  | 0.956 | 0.955 |  |  |  |
| 标准值 |  | 20.21 | 11.15 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-3 中风化灰岩物理力学性质统计表（T1f3）

| 样品编号 | 天然密度 | 单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 天然三轴抗剪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然 | 饱和 |  | c | φ |  |
|  | (g/cm3) | MPa |  |  | MPa | ° |  |
| BYSCK4-1 | 2.58 | 42.6 | 32.2 | 0.76 | - | - |  |
|  | 2.60 | 46.5 | 33.7 | 0.72 |  |  |  |
|  | 2.59 | 44.0 | 32.7 | 0.74 |  |  |  |
| BYSCK4-2 | - | 44.6 | 31.1 | 0.70 | - | - |  |
|  | - | 42.6 | 30.5 | 0.72 |  |  |  |
|  | - | 42.3 | 32.6 | 0.77 |  |  |  |
| 样本数 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 最大值 | 2.60 | 46.50 | 33.70 | 0.77 |  |  |  |
| 最小值 | 2.58 | 42.30 | 30.50 | 0.70 |  |  |  |
| 平均值 | 2.59 | 43.77 | 32.13 | 0.73 |  |  |  |
| 标准差 |  | 1.618 | 1.160 |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.037 | 0.036 |  |  |  |  |
| 统计修正系数 |  | 0.969 | 0.970 |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 42.43 | 31.18 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-4 中风化泥灰岩物理力学性质统计表（T1f1）

| 样品编号 | 天然密度 | 单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 天然三轴抗剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然 | 饱和 |  | c | φ |
|  | (g/cm3) | MPa |  |  | MPa | ° |
| BYSCK7-1 | 2.58 | 26.0 | 18.3 | 0.70 | - | - |
|  | 2.56 | 23.6 | 18.7 | 0.79 |  |  |
|  | 2.57 | 24.4 | 19.6 | 0.80 |  |  |
| 样本数 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 最大值 | 2.58 | 26.00 | 19.60 | 0.80 |  |  |
| 最小值 | 2.56 | 23.60 | 18.30 | 0.70 |  |  |
| 平均值 | 2.57 | 24.67 | 18.87 | 0.77 |  |  |
| 标准差 |  | 1.222 | 0.666 |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.050 | 0.035 |  |  |  |
| 统计修正系数 |  | 0.926 | 0.947 |  |  |  |
| 标准值 |  | 22.83 | 17.87 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-5 中风化灰岩物理力学性质统计表（P3c）

| 样品编号 | 天然密度 | 单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 天然三轴抗剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然 | 饱和 |  | c | φ |
|  | (g/cm3) | MPa |  |  | MPa | ° |
| BYSCK7-2 | - | 53.0 | 34.5 | 0.65 |  |  |
|  | - | 51.7 | 36.4 | 0.70 |  |  |
|  | - | 51.8 | 37.9 | 0.73 |  |  |
| BYSCK7-3 | 2.59 | 51.1 | 36.4 | 0.71 | - | - |
|  | 2.60 | 49.3 | 33.9 | 0.69 |  |  |
|  | 2.60 | 52.1 | 35.4 | 0.68 |  |  |
| 样本数 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 最大值 | 2.60 | 53.00 | 37.90 | 0.73 |  |  |
| 最小值 | 2.59 | 49.30 | 33.90 | 0.65 |  |  |
| 平均值 | 2.60 | 51.50 | 35.75 | 0.69 |  |  |
| 标准差 |  | 1.244 | 1.454 |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.024 | 0.041 |  |  |  |
| 统计修正系数 |  | 0.980 | 0.966 |  |  |  |
| 标准值 |  | 50.47 | 34.55 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-6 中风化灰岩物理力学性质统计表（P3l）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然密度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| BYSCK7-4 | 2.62 | 54.5 | 39.0 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  | 2.61 | 57.3 | 36.5 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  | 2.63 | 56.9 | 38.1 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| BYSCK7-6 |  | 51.6 | 36.6 | 0.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57.0 | 37.5 | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 53.6 | 38.8 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK01-5 | 2.665 |  |  |  | 2.66 | 47.7 | 6.22 |  |  |
|  | 2.674 |  |  |  | 2.68 |  |  |  |  |
|  | 2.669 |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |
| XSBYSZK01-6 |  | 52.2 | 45.2 | 0.87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.2 | 44.1 | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 54.1 | 47.1 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK01-7 |  |  |  |  |  |  |  | 56295.5 | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54891.3 | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55511.1 | 0.11 |
| XSBYSZK03-3 | 2.632 |  |  |  | 2.41 | 47.2 | 5.62 |  |  |
|  | 2.624 |  |  |  | 2.36 |  |  |  |  |
|  | 2.620 |  |  |  | 2.35 |  |  |  |  |
| XSBYSZK01-12 |  |  |  |  |  |  |  | 68256.4 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 69842.1 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 68368.4 | 0.08 |
| XSBYSZK01-13 |  | 40.0 | 33.2 | 0.83 |  |  |  | 68256.4 | 0.10 |
|  |  | 41.1 | 34.5 | 0.84 |  |  |  | 69842.1 | 0.13 |
|  |  | 42.2 | 35.5 | 0.84 |  |  |  | 68368.4 | 0.08 |
| 统计件数 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 平均值 | 2.638 | 50.9 | 38.8 | 0.8 | 2.51 | 47.5 | 5.92 | 64403.5 | 0.11 |
| 最小值 | 2.610 | 40.0 | 33.2 | 0.6 | 2.35 | 47.2 | 5.62 | 54891.3 | 0.08 |
| 最大值 | 2.674 | 57.3 | 47.1 | 0.9 | 2.68 | 47.7 | 6.22 | 69842.1 | 0.13 |
| 标准差 |  | 6.31 | 4.38 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.12 | 0.11 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 47.6 | 36.5 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-7 中风化炭质页岩物理力学性质统计表（P3l）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然密度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |  |
| XSBYSZK01-3 | 2.532 |  |  |  | 0.18 | 33.0 | 0.40 |  |  |  |
|  | 2.535 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 2.529 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK01-4 |  | 3.5 | 1.9 | 0.53 |  |  |  | 845.3 | 0.35 |  |
|  |  | 3.6 | 1.9 | 0.54 |  |  |  | 917.7 | 0.36 |  |
|  |  | 3.5 | 1.8 | 0.51 |  |  |  | 953.0 | 0.36 |  |
| 统计件数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 平均值 | 2.532 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 0.17 | 33.0 | 0.40 | 905.3 | 0.36 |  |
| 最小值 | 2.529 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.16 | 33.0 | 0.40 | 845.3 | 0.35 |  |
| 最大值 | 2.535 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 0.18 | 33.0 | 0.40 | 953.0 | 0.36 |  |
| 标准差 |  | 0.05 | 0.08 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.01 | 0.04 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-8 中风化铝土页岩物理力学性质统计表（P3l）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然密度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| XSBYSZK01-10 |  | 4.2 | 2.3 | 0.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 2.1 | 0.58 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 2.0 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-6 |  | 11.1 | 7.3 | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.3 | 8.9 | 0.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 | 8.3 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 统计件数 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  | 8.0 | 5.2 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  | 3.5 | 2.0 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  | 13.3 | 8.9 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 标准差 |  | 4.72 | 3.33 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.59 | 0.64 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  | 3.8 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 4.2 | 2.4 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-9 中风化页岩物理力学性质统计表（P3l 背斜西翼）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然密度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| XSBYSZK01-11 |  | 5.2 | 3.4 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 4.2 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 4.1 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 统计件数 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  | 6.1 | 3.9 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  | 5.2 | 3.4 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  | 6.6 | 4.2 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 标准差 |  | 0.74 | 0.48 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.12 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-10 中风化页岩物理力学性质统计表（P3l 背斜东翼）

| 样品编号 | 天然密度 | 单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 天然三轴抗剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然 | 饱和 |  | c | φ |
|  | (g/cm3) | MPa |  |  | MPa | ° |
| BYSCK7-7 | 2.64 | 24.2 | 15.8 | 0.65 |  |  |
|  | 2.67 | 22.4 | 16.9 | 0.75 |  |  |
|  | 2.65 | 22.8 | 17.1 | 0.75 |  |  |
| BYSCK7-5 | - | 23.4 | 13.9 | 0.59 |  |  |
|  | - | 26.0 | 15.6 | 0.60 |  |  |
|  | - | 24.9 | 15.5 | 0.62 |  |  |
| 样本数 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 最大值 | 2.67 | 26.00 | 17.10 | 0.75 |  |  |
| 最小值 | 2.64 | 22.40 | 13.90 | 0.59 |  |  |
| 平均值 | 2.65 | 23.95 | 15.80 | 0.66 |  |  |
| 标准差 |  | 1.356 | 1.152 |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.057 | 0.073 |  |  |  |
| 统计修正系数 |  | 0.953 | 0.940 |  |  |  |
| 标准值 |  | 22.83 | 14.85 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-11 中风化灰岩物理力学性质统计表（P2m）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然密度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| BYSCK7-8 | 2.57 | 49.8 | 31.8 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  | 2.56 | 47.9 | 33.4 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 2.55 | 46.9 | 32.8 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| BYSCK7-9 | 2.58 | 47.7 | 34.4 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  | 2.59 | 46.9 | 33.2 | 0.71 |  |  |  |  |  |
|  | 2.61 | 45.7 | 32.5 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK01-2 |  | 42.2 | 34.6 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.1 | 32.9 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.1 | 36.2 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-7 |  | 50.2 | 45.1 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.2 | 43.3 | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.6 | 41.1 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-8 | 2.638 |  |  |  | 0.75 | 38.0 | 1.65 |  |  |
|  | 2.624 |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |
|  | 2.614 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  |
| 统计件数 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 平均值 | 2.593 | 46.5 | 35.9 | 0.8 | 0.67 | 38.0 | 1.65 |  |  |
| 最小值 | 2.550 | 40.1 | 31.8 | 0.6 | 0.62 | 38.0 | 1.65 |  |  |
| 最大值 | 2.638 | 50.2 | 45.1 | 0.9 | 0.75 | 38.0 | 1.65 |  |  |
| 标准差 |  | 3.13 | 4.58 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.07 | 0.13 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 44.9 | 33.5 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-12 中风化灰岩夹页岩物理力学性质统计表（P2m）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然密度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| XSBYSZK03-9 |  | 13.3 | 9.4 | 0.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.2 | 10.5 | 0.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.5 | 10.1 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-11 |  | 23.3 | 18.5 | 0.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.2 | 16.3 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.2 | 18.2 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-12 |  | 25.2 | 18.0 | 0.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.2 | 17.5 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.1 | 18.8 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-13 |  | 9.7 | 7.1 | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | 6.9 | 0.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 | 8.2 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-14 |  | 16.6 | 12.5 | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.8 | 11.5 | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.6 | 11.1 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-15 |  | 16.5 | 12.0 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.2 | 13.6 | 0.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.3 | 11.5 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-10 |  |  |  |  |  |  |  | 46744.2 | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44272.7 | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44386.4 | 0.14 |
| 统计件数 |  | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 3 | 3 |
| 平均值 |  | 17.9 | 12.9 | 0.7 |  |  |  | 45134.4 | 0.14 |
| 最小值 |  | 9.7 | 6.9 | 0.7 |  |  |  | 44272.7 | 0.14 |
| 最大值 |  | 25.2 | 18.8 | 0.8 |  |  |  | 46744.2 | 0.16 |
| 标准差 |  | 5.28 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.29 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 15.7 | 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-13 中风化灰岩物理力学性质统计表（P2q）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然重度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| XSBYSZK02-1 | 2.594 |  |  |  | 1.48 | 43.8 | 3.47 |  |  |
|  | 2.600 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |
|  | 2.606 |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  |
| XSBYSZK02-2 |  | 45.2 | 38.2 | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.2 | 36.3 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.6 | 34.1 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK02-3 |  | 38.5 | 31.0 | 0.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35.2 | 27.5 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.8 | 30.0 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK02-4 | 2.654 |  |  |  | 1.52 | 44.4 | 3.68 |  |  |
|  | 2.642 |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |
|  | 2.636 |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  |
| XSBYSZK02-5 |  | 31.3 | 25.2 | 0.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.2 | 22.0 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.1 | 27.1 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK02-6 |  | 36.3 | 29.1 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35.2 | 28.1 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36.9 | 29.6 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK02-7 |  |  |  |  |  |  |  | 64850.0 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65500.0 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63707.3 | 0.10 |
| XSBYSZK02-8 | 2.639 |  |  |  | 2.05 | 45.3 | 4.76 |  |  |
|  | 2.631 |  |  |  | 1.92 |  |  |  |  |
|  | 2.638 |  |  |  | 2.02 |  |  |  |  |
| XSBYSZK02-9 |  | 31.8 | 23.3 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33.3 | 25.6 | 0.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.2 | 24.2 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-16 |  | 42.0 | 34.6 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.2 | 33.5 | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.1 | 32.2 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-17 | 2.614 |  |  |  | 1.02 | 41.0 | 2.45 |  |  |
|  | 2.611 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 2.606 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |
| 统计件数 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 平均值 | 2.623 | 36.8 | 29.5 | 0.8 | 1.51 | 43.6 | 3.59 | 64685.8 | 0.11 |
| 最小值 | 2.594 | 30.2 | 22.0 | 0.7 | 1.00 | 41.0 | 2.45 | 63707.3 | 0.10 |
| 最大值 | 2.654 | 45.2 | 38.2 | 0.8 | 2.05 | 45.3 | 4.76 | 65500.0 | 0.13 |
| 标准差 |  | 4.67 | 4.62 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.13 | 0.16 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 34.9 | 27.6 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-14 中风化页岩物理力学性质统计表（P1l）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化 系数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然重度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| XSBYSZK03-18 |  |  |  |  |  |  |  | 18440.0 | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19104.2 | 0.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19352.9 | 0.27 |
| XSBYSZK03-19 | 2.635 |  |  |  | 0.68 | 39.4 | 1.74 |  |  |
|  | 2.641 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |
|  | 2.628 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-20 |  | 12.2 | 8.3 | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 | 7.5 | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | 7.2 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 统计件数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 平均值 | 2.635 | 11.3 | 7.7 | 0.7 | 0.73 | 39.4 | 1.74 | 18965.7 | 0.28 |
| 最小值 | 2.628 | 10.6 | 7.2 | 0.7 | 0.68 | 39.4 | 1.74 | 18440.0 | 0.27 |
| 最大值 | 2.641 | 12.2 | 8.3 | 0.7 | 0.77 | 39.4 | 1.74 | 19352.9 | 0.28 |
| 标准差 |  | 0.82 | 0.60 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.07 | 0.08 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-15 中风化页岩物理力学性质统计表（S2h）

| 岩样编号 | 物理性质 | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化系 数 | 抗拉强度 (Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然密度 (g/cm3) | 天然 （MPa） | 饱和 （MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量 (Mpa) | 泊桑比 |
| BYSCK6-1 |  | 26.9 | 20 | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.5 | 18 | 0.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.1 | 18.2 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| BYSCK6-2 | 2.660 | 27.8 | 21.8 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 2.670 | 27.6 | 19.8 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  | 2.640 | 33.2 | 20.8 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| BYSCK6-3 |  | 33.2 | 25.5 | 0.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.7 | 27.2 | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.2 | 27.6 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| BYSCK6-4 | 2.660 | 30.2 | 22.4 | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  | 2.670 | 26.8 | 22.3 | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  | 2.670 | 37.1 | 21.7 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-21 |  |  |  |  |  |  |  | 23204.5 | 0.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24523.8 | 0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25243.9 | 0.27 |
| XSBYSZK03-22 | 2.629 |  |  |  | 0.78 | 38.0 | 1.78 |  |  |
|  | 2.620 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |
|  | 2.619 |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  |
| XSBYSZK03-23 |  | 9.9 | 6.1 | 0.62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 | 6.3 | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | 6.1 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 统计件数 | 9 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 平均值 | 2.649 | 25.8 | 18.9 | 0.7 | 0.78 | 38.0 | 1.78 | 24324.1 | 0.27 |
| 最小值 | 2.619 | 9.1 | 6.1 | 0.6 | 0.78 | 38.0 | 1.78 | 23204.5 | 0.26 |
| 最大值 | 2.670 | 37.1 | 27.6 | 0.9 | 0.79 | 38.0 | 1.78 | 25243.9 | 0.27 |
| 标准差 |  | 8.98 | 7.18 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.35 | 0.38 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 21.7 | 15.6 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.1.2-16 中风化白云质灰岩物理力学性质统计表（T1j2）

| 样品编号 | 天然密度 | 单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 天然三轴抗剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然 | 饱和 |  | c | φ |
|  | (g/cm3) | MPa |  |  | MPa | ° |
| BYSCK9 | 2.74 | 30.1 | 24.6 | 0.82 |  |  |
|  | 2.72 | 32.5 | 22.7 | 0.70 |  |  |
|  | 2.69 | 31.2 | 24.9 | 0.80 |  |  |
| BYSCK10-1 | - | - | - | - | 2.72 | 33.6 |
|  | - | - | - | - |  |  |
|  | - | - | - | - |  |  |
| BYSCK10-2 | - | 34.8 | 27.1 | 0.78 |  |  |
|  | - | 37.3 | 26.1 | 0.70 |  |  |
|  | - | 33.5 | 26.5 | 0.79 |  |  |
| 样本数 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 最大值 | 2.74 | 37.28 | 27.08 | 0.82 | 2.72 | 33.60 |
| 最小值 | 2.69 | 30.13 | 22.73 | 0.70 | 2.72 | 33.60 |
| 平均值 | 2.72 | 33.25 | 25.32 | 0.76 | 2.72 | 33.60 |
| 标准差 |  | 2.577 | 1.573 |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.077 | 0.062 |  |  |  |
| 统计修正系数 |  | 0.936 | 0.949 |  |  |  |
| 标准值 |  | 31.12 | 24.02 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

表 4.2.1-16 中风化页岩物理力学性质统计表（断层角砾岩）

| 岩样编号 | 天然密度(g/cm3) | 岩石单轴抗压强度 |  | 软化系数 | 抗拉强度(Mpa) | 抗剪强度(图解法) |  | 变形强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然（MPa） | 饱和（MPa） |  |  | φ(°) | C(MPa) | 弹性模量(Mpa) | 泊桑比 |
| XSBYSZK01-8 |  | 17.5 | 12.1 | 0.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.6 | 12.1 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.8 | 11.5 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 统计件数 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  | 17.0 | 11.9 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  | 16.6 | 11.5 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  | 17.5 | 12.1 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 标准差 |  | 0.47 | 0.35 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 变异系数 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 小值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2围岩弹性波速

表 4.2.2-1  进出洞口钻孔物探声波测井测试成果表

| 孔 号 | 测试范围 (m) | 岩性 | Vp 速度范围 (m/s) | Vp 平均速 度(m/s) | 岩块波 速 (m/s) | 岩体完整性系 数Kv | 岩体 完整性系数常 见值Kv | 完整性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYSCK2 | 1.5～2.5 | 灰岩 | 4667～4759 | 4715 | 6141 | 0.58～0.60 | 0.59 | 较完整 |
|  | 2.5～26.0 | 灰岩 | 4762～5421 | 4989 | 6141 | 0.60～0.78 | 0.66 | 较完整 |
| BYSCK4 | 6.0～60.0 | 灰岩 | 4238～5039 | 4622 | 5823 | 0.53～0.75 | 0.63 | 较完整 |
|  | 60.0～88.0 | 泥质 灰岩 | 2462～4038 | 3043 | 5379 | 0.21～0.56 | 0.32 | 破碎 |
|  | 88.0～118.0 | 泥岩 | 2926～3748 | 3509 | 4386 | 0.45～0.73 | 0.64 | 较完整 |
|  | 118.0～124.0 | 灰岩 | 4143～4656 | 4457 | 5660 | 0.54～0.68 | 0.62 | 较完整 |
| BYSCK10 | 2.0～3.5 | 白云质灰岩 | 3542～3720 | 3654 | 5416 | 0.43～0.47 | 0.46 | 较破碎 |
|  | 3.5～38.0 | 白云质灰岩 | 4141～4598 | 4400 | 5416 | 0.58～0.72 | 0.66 | 较完整 |

表 4.2.2-2  洞身段钻孔物探声波测井测试成果表

| 孔 号 | 测试范围 (m) | 岩性 | Vp速度范围 (m/s) | Vp常见值 (m/s) | 岩体完整 性系数Kv | 岩体完整 性系数Kv | 岩块波 速(m/s) | 岩体风化 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYSCK6 | 74.5～90.3 | 页岩 | 3080～3313 | 3196 | 0.59 | 0.56-0.66 | 4160 | 较完整 |
|  | 90.3～110.5 | 页岩 | 3131～3445 | 3288 | 0.61 | 0.57-0.68 | 4209 | 较完整 |
|  | 110.5～129.1 | 页岩 | 3280～3562 | 3421 | 0.62 | 0.59-0.67 | 4344 | 较完整 |
|  | 129.1～145.4 | 页岩 | 3190～3553 | 3371 | 0.63 | 0.58-0.69 | 4247 | 较完整 |
|  | 145.4～160.0 | 页岩 | 3270～3583 | 3426 | 0.64 | 0.59-0.68 | 4282 | 较完整 |
|  | 160.0～180.5 | 页岩 | 3118～3640 | 3379 | 0.62 | 0.57-0.69 | 4291 | 较完整 |
|  | 180.5～200.2 | 页岩 | 3221～3604 | 3412 | 0.64 | 0.57-0.68 | 4265 | 较完整 |
|  | 200.2～220.4 | 页岩 | 3220～3583 | 3401 | 0.63 | 0.58-0.72 | 4284 | 较完整 |
|  | 220.4～240.7 | 页岩 | 3170～3621 | 3395 | 0.65 | 0.61-0.74 | 4210 | 较完整 |
|  | 240.7～258.1 | 页岩 | 3244～3566 | 3405 | 0.64 | 0.62-0.72 | 4256 | 较完整 |
|  | 258.1～277.6 | 页岩 | 3294～3623 | 3458 | 0.66 | 0.59-0.73 | 4256 | 较完整 |
|  | 277.6～298.3 | 页岩 | 3234～3586 | 3410 | 0.65 | 0.59-0.78 | 4229 | 较完整 |
|  | 298.3～316.2 | 页岩 | 3150～3650 | 3400 | 0.64 | 0.58-0.79 | 4250 | 较完整 |
|  | 316.2～335.5 | 页岩 | 3180～3683 | 3431 | 0.67 | 0.57-0.77 | 4191 | 较完整 |
|  | 335.5～354.4 | 页岩 | 3283～3632 | 3457 | 0.65 | 0.58-0.76 | 4287 | 较完整 |
|  | 354.4～372.6 | 页岩 | 3281～3790 | 3535 | 0.66 | 0.60-0.73 | 4351 | 较完整 |
|  | 372.6～390.3 | 页岩 | 3380～3695 | 3537 | 0.67 | 0.58-0.71 | 4321 | 较完整 |
|  | 390.3～413.5 | 页岩 | 3280～3754 | 3517 | 0.68 | 0.62-0.74 | 4264 | 较完整 |

表 4.2.2-3 洞身段钻孔物探综合测井测试成果表

| 孔 号 | 测试范围 (m) | 岩性 | Vp速度范围 (m/s) | Vp平均值 (m/s) | 岩体完整性 系数Kv值 | 岩体完整性系 数Kv范围值 | 岩体完整 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYSCK7 | 64.50-85.00 | 灰岩 | 4225-4842 | 4480 | 0.64 | 0.54-0.78 | 较完整 |
|  | 85.00-97.00 | 灰岩 | 4250-4913 | 4588 | 0.66 | 0.56-0.80 | 较完整 |
|  | 97.00-99.30 | 页岩 | 2850-3460 | 3120 | 0.58 | 0.50-0.70 | 较完整 |
|  | 99.30-145.20 | 灰岩 | 4140-5350 | 4520 | 0.64 | 0.56-0.86 | 较完整 |
|  | 145.20-146.90 | 页岩 | 2980-3252 | 3104 | 0.58 | 0.55-0.63 | 较完整 |
|  | 146.90-151.10 | 灰岩 | 4302-4900 | 4629 | 0.67 | 0.60-0.78 | 较完整 |
|  | 151.10-154.40 | 页岩 | 3026-3240 | 3148 | 0.59 | 0.56-0.62 | 较完整 |
|  | 154.40-157.80 | 灰岩 | 4355-4802 | 4590 | 0.67 | 0.62-0.73 | 较完整 |
|  | 157.80-161.00 | 页岩 | 3020-3408 | 3182 | 0.60 | 0.56-0.71 | 较完整 |
|  | 161.00-161.90 | 灰岩 | 4241-4440 | 4333 | 0.62 | 0.59-0.65 | 较完整 |
|  | 161.90-162.70 | 页岩 | 3026-3322 | 3150 | 0.59 | 0.56-0.67 | 较完整 |
|  | 162.70-169.30 | 灰岩 | 4286-5106 | 4730 | 0.70 | 0.59-0.82 | 较完整 |
|  | 169.30-174.60 | 页岩 | 2920-3508 | 3173 | 0.60 | 0.53-0.73 | 较完整 |
|  | 174.60-212.70 | 灰岩 | 4341-4940 | 4560 | 0.67 | 0.61-0.80 | 较完整 |
|  | 212.70-222.20 | 页岩 | 2926-3440 | 3137 | 0.59 | 0.53-0.72 | 较完整 |
|  | 222.20-234.70 | 灰岩 | 4351-5140 | 4760 | 0.71 | 0.59-0.82 | 较完整 |
|  | 234.70-241.80 | 页岩 | 2885-3305 | 3140 | 0.59 | 0.52-0.66 | 较完整 |
|  | 241.80-245.00 | 粘土岩 | 2755-3102 | 2938 | 0.57 | 0.53-0.63 | 较完整 |
|  | 245.00-359.30 | 灰岩 | 4020-5273 | 4592 | 0.67 | 0.51-0.84 | 较完整 |

# 表 4.2.2-5 洞身段钻孔物探综合测井测试成果表

| 孔号 | 测试范围 (m) | 岩性 | Vp速度范围 (m/s) | Vp平 均值 (m/s) | 平均 Kv值 | 岩体完整性 系数Kv范围 值 | 岩块 波速 (m/s) | 岩体完 整程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XSBYSZK01 | 78.8-102.0 | 炭质页岩 | 2221～3241 | 2897 | 0.57 | 0.34～0.72 | 3821 | 较完整 |
|  | 102.0-125.7 | 灰岩 | 2079～4287 | 3886 | 0.65 | 0.18～0.79 | 4835 | 较完整 |
|  | 125.7-138.3 | 页岩 | 2118～3687 | 3315 | 0.6 | 0.25～0.74 | 4278 | 较完整 |
|  | 138.3-205.0 | 灰岩 | 2077～4232 | 3987 | 0.66 | 0.18～0.74 | 4914 | 较完整 |
|  | 205.0-213.4 | 角砾岩 | 2022～3965 | 3389 | 0.56 | 0.2～0.77 | 4525 | 较完整 |
|  | 测试范围 (m) | 岩性 | Vp速度范围 (m/s) | Vp平 均值 (m/s) | 平均 Kv值 | 岩体完整性 系数Kv范围 值 | 岩块 波速 (m/s) | 岩体完 整程度 |
|  | 213.4-216.5 | 铝土岩 | 1810～3156 | 2874 | 0.57 | 0.22～0.68 | 3816 | 较完整 |
|  | 216.5-228.3 | 页岩 | 2004～3334 | 3359 | 0.62 | 0.22～0.61 | 4252 | 较完整 |
|  | 228.3-250.47 | 灰岩 | 2913～3512 | 4038 | 0.65 | 0.34～0.49 | 4998 | 较完整 |
|  | 250.47-255.17 | 采空区 | 898～1012 | 976 | 0.04 | 0.03～0.04 | 4935 | 破碎 |
|  | 255.17-270.37 | 灰岩 | 2286～4568 | 3857 | 0.61 | 0.21～0.86 | 4935 | 较完整 |

表 4.2.2-5 洞身段钻孔物探综合测井测试成果表

| 孔号 | 测试范围 (m) | 岩性 | Vp 速度范围 (m/s) | Vp平 均值 (m/s) | 平均 Kv值 | 岩体完整性 系数Kv范围 值 | 岩块 波速 (m/s) | 岩体完整 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XSBYSZK02 | 224.6-375.0 | 灰岩 | 3276～4863 | 4126 | 0.63 | 0.52～0.66 | 5198 | 较完整 |

表 4.2.2-6 洞身段钻孔物探综合测井测试成果表

| 孔号 | 测试范围 (m) | 岩性 | Vp 速度范围 (m/s) | Vp平 均值 (m/s) | 平均 Kv值 | 岩体完整性 系数Kv范围 值 | 岩块 波速 (m/s) | 岩体完 整程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XSBYSZK03 | 110.0-376.8 | 灰岩 | 1710～4512 | 4376 | 0.68 | 0.1～0.72 | 5320 | 较完整 |
|  | 376.8-561.4 | 灰岩 | 1110～4412 | 3960 | 0.65 | 0.05～0.8 | 4918 | 较完整 |
|  | 561.4-582.4 | 页岩 | 1525～3745 | 3376 | 0.62 | 0.13～0.77 | 4280 | 较完整 |
|  | 582.4-583.3 | 煤层 | 1079～2887 | 2582 | 0.41 | 0.07～0.52 | 4021 | 较破碎 |
|  | 583.3-605.0 | 页岩 | 1996～3700 | 3388 | 0.63 | 0.22～0.75 | 4278 | 较完整 |
|  | 605.0-622.8 | 页岩 | 2077～3632 | 3257 | 0.6 | 0.24～0.74 | 4214 | 较完整 |

1.3岩土参数建议

隧道设计参数建议值主要根据试验成果，再结合《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）表A.0.4-1综合取值。

表 1.3 隧道设计参数建议值一览表

| 岩土 名称 | 结构类型 | 天然度 (g/cm3) | 抗压强度(MPa) |  | 抗拉强 度MPa | 抗剪强度 |  | 弹性模量 (104MPa) | 泊松 比 | 弹性抗力 系数 （MPa/m） | 容许承载 力(kPa) | 基底摩 擦系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天然 | 饱和 |  | C(kPa) | φ(°) |  |  |  |  |  |
| T1j2白云质灰岩 | 中厚层状 | 2.72 | 31.1 | 24.0 |  | 409 | 28.6 |  | 0.30 | 300 | 1300 | 0.55 |
| T1j1灰岩 | 中厚层状 | 2.57 | 45.8 | 31.4 |  | 408 | 26.6 |  | 0.28 | 500 | 1800 | 0.60 |
| T1f4泥岩 | 中厚层状 | 2.65 | 20.2 | 11.2 |  |  |  |  | 0.35 | 200 | 1000 | 0.50 |
| T1f3灰岩 | 中厚层状 | 2.59 | 42.4 | 31.1 |  |  |  |  | 0.28 | 500 | 1800 | 0.60 |
| T1f2泥岩 | 中厚层状 | 2.60* | 21* | 13* |  |  |  |  | 0.35 | 200 | 1000 | 0.50 |
| T1f2泥质灰岩 | 中厚层状 | 2.65* | 31.0* | 22* |  |  |  |  | 0.30 | 300 | 1300 | 0.55 |
| T1f1泥灰岩 | 中厚层状 | 2.57 | 22.8 | 17.8 |  |  |  |  | 0.30 | 300 | 1100 | 0.55 |
| P3c灰岩 | 块状 | 2.60 | 50.4 | 34.6 |  |  |  |  | 0.25 | 600 | 2000 | 0.60 |
| P3l灰岩 | 块状 | 2.64 | 47.6 | 36.5 | 0.377 | 888 | 40.4 | 4.50 | 0.25 | 600 | 2000 | 0.60 |
| P3l铝土岩 | 中厚层状 | 2.65* | 3.8 | 2.2 |  |  |  |  | 0.45 | 100 | 300 | 0.40 |
| P3l页岩（西翼） | 薄层状结构 | 2.65* | 6.1 | 3.9 |  |  |  |  | 0.45 | 100 | 350 | 0.40 |
| P3l页岩（东翼） | 薄层状结构 | 2.65 | 22.8 | 14.8 |  |  |  |  | 0.35 | 200 | 1000 | 0.50 |
| P3l炭质页岩 | 薄层状结构 | 2.65* | 3.6 | 1.9 |  |  |  |  | 0.45 | 100 | 300 | 0.40 |
| P2m灰岩 | 块状 | 2.59 | 44.9 | 33.5 | 0.1 | 247 | 32.3 |  | 0.28 | 500 | 1800 | 0.60 |
| P2m灰岩夹页岩 | 中厚层状 | 2.60* | 15.7 | 11.2 |  |  |  | 3.16 | 0.35 | 200 | 1000 | 0.50 |
| P1q灰岩 | 块状 | 2.62 | 34.9 | 27.6 | 0.22 | 538 | 37 | 4.52 | 0.28 | 500 | 1500 | 0.55 |
| P1l页岩 | 薄层 | 2.64 | 11.3 | 7.7 | 0.11 | 261 | 33.5 | 1.33 | 0.35 | 200 | 900 | 0.50 |
| S2h页岩 | 薄-中层厚层状 | 2.65 | 21.7 | 15.6 | 0.117 | 267 | 32.3 | 1.70 | 0.30 | 300 | 1100 | 0.55 |
| F3断层角砾岩 | 碎裂状结构 | 2.65 | 17.0 | 11.9 |  |  |  |  | 0.35 | 200 | 1000 | 0.50 |
| 注：表中围岩抗拉强度按岩石试验值的0.15折减，弹性模量按岩石实验值的0.7折减，粘聚力C按岩石试验值的0.15折减，Ф按岩石试验值的0.85折减而得。带“*”为根据临近工点或相邻岩性取经验值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.隧道工程地质评价

2.1隧道洞身工程地质评价

2.1.1围岩岩体完整程度定性划分

表 围岩岩体完整程度定性划分表

| 里程（m） | 围岩岩性 | 结构面发育程度 |  | 主要结构面的结合程度 | 主要结构面类型 | 完整程度 | 相应结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组数 | 平均间距（m） |  |  |  |  |
| ZK81+693-ZK81+770 | T1j1灰岩 | ＞3 | 0.20～0.60 | 差 | 层面、裂隙、节理 | 较破碎 | 裂隙块状 |
| ZK81+770-ZK81+865 | T1j1灰岩 | 3 | 0.4～1.2 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 厚层状 |
| ZK81+865-ZK81+930 | T1f4泥岩 | 3 | 0.2～0.60 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较破碎 | 中厚层状 |
| ZK81+930-ZK82+065 | T1f3灰岩 | 3 | 0.4～1.50 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 厚层状 |
| ZK82+065-ZK82+125 | T1f2泥岩 | 3 | 0.4～0.60 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK82+125-ZK82+387 | T1f2泥质灰岩 | 3 | 0.4～0.80 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK82+387-ZK82+532 | T1f1泥灰岩 | 3 | 0.2～0.70 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK82+532-ZK82+632 | P3c灰岩 | 3 | 0.5～1.5 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK82+632-ZK82+697 | P3l灰岩 | 3 | 0.6～0.90 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK82+697-ZK82+742 | P3l页岩 | 3 | 0.2～1.0 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 中厚层状 |
| ZK82+742-ZK82+802 | P3l灰岩 | 3 | 0.5～1.50 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK82+997-ZK83+110 | P2m灰岩 | 2 | 0.6～1.20 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK83+110-ZK83+145 | P2m灰岩夹页岩 | 3 | 0.4～0.90 | 差 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK83+145-ZK83+200 | P2q灰岩 | 3 | 0.4～1.0 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK83+200-ZK83+230 | P2q灰岩夹页岩 |  | 0.40~0.70 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK83+230-ZK83+290 | P2q灰岩 | 3 | 0.5～1.5 | 一般 | 层面、裂隙、节理 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK83+290-ZK83+320 | P1l页岩 | 3 | 0.40~0.60 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK83+320-ZK83+810 | S2h页岩 | 3 | 0.40~1.20 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK83+810-ZK84+560 | S2h页岩（背斜核部段） | ＞3 | 0.10~0.50 | 差 | 层面、裂隙 | 较破碎 | 裂隙块状 |
| ZK84+560-ZK85+720 | S2h页岩 | 3 | 0.40~1.20 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK85+720-ZK85+840 | P1l页岩 | 3 | 0.40~1.10 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK85+840-ZK86+000 | P2q灰岩 | 3 | 0.50~1.30 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK86+000-ZK86+370 | P2m灰岩夹页岩 | 3 | 0.40~0.70 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK86+370-ZK86+545 | P2m灰岩 | 3 | 0.60~1.20 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK86+545-ZK86+648 | P3l页岩 | 3 | 0.40~0.60 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK86+648-ZK86+698 | P3l灰岩 | 3 | 0.90~1.40 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK86+698-ZK86+783 | P3l页岩 | 3 | 0.40~0.80 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK86+783-ZK86+903 | P3l灰岩 | 3 | 0.50~1.50 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK86+903-ZK86+993 | P3c灰岩 | 3 | 0.90~1.60 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 块状结构 |
| ZK86+993-ZK87+193 | T1f1泥灰岩 | 3 | 0.40~1.20 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK87+193-ZK87+303 | T1f2泥质灰岩 | 3 | 0.50~1.10 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK87+303-ZK87+393 | T1f2泥岩 | 3 | 0.40~1.20 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 中厚层状结构 |
| ZK87+393-ZK87+553 | T1f3灰岩 | 3 | 0.60~1.20 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 厚层状 |
| ZK87+553-ZK87+633 | T1f4泥岩 | 3 | 0.20~0.60 | 差 | 层面、裂隙 | 较破碎 | 中厚层状结构 |
| ZK87+633-ZK88+069 | T1j1灰岩 | 3 | 0.50~1.50 | 一般 | 层面、裂隙 | 较完整 | 厚层状 |
| ZK88+069-ZK88+135 | T1j2白云质灰岩 | 3 | 0.20~0.60 | 差 | 层面、裂隙 | 较破碎 | 裂隙块状结构 |

2.1.2围岩岩体完整程度定量划分

表 5.2.2-2 岩体完整度综合确定表

| 里程（m） | 围岩岩性 | 定性划分成果 | Jv统计成果划分 | 物探Kv值 | 综合判定完整程度 | 综合Kv值的选取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK81+693-ZK81+770 | T1j1灰岩 | 较破碎 | 15 |  | 较破碎 | 0.50 |
| ZK81+770-ZK81+865 | T1j1灰岩 | 较完整 | 3 | 0.60~0.78 | 较完整 | 0.75 |
| ZK81+865-ZK81+930 | T1f4泥岩 | 较破碎 | 10 | 0.40~0.65 | 较破碎 | 0.55 |
| ZK81+930-ZK82+065 | T1f3灰岩 | 较完整 | 3 | 0.40~0.76 | 较完整 | 0.75 |
| ZK82+065-ZK82+125 | T1f2泥岩 | 较完整 | 6 |  | 较完整 | 0.65 |
| ZK82+125-ZK82+387 | T1f2泥质灰岩 | 较完整 | 6 |  | 较完整 | 0.65 |
| ZK82+387-ZK82+532 | T1f1泥灰岩 | 较完整 | 7 |  | 较完整 | 0.65 |
| ZK82+532-ZK82+632 | P3c灰岩 | 较完整 | 3 |  | 较完整 | 0.75 |
| ZK82+632-ZK82+697 | P3l灰岩 | 较完整 |  | 0.50~0.78 | 较完整 | 0.75 |
| ZK82+697-ZK82+742 | P3l页岩 | 较完整 |  | 0.40~0.70 | 较完整 | 0.68 |
| ZK82+742-ZK82+802 | P3l灰岩 | 较完整 |  | 0.50~0.78 | 较完整 | 0.75 |
| ZK82+802-ZK82+877 | P3l页岩（采空区段） | 破碎 |  | 0.04 | 破碎 | 0.04 |
| ZK82+877-ZK82+997 | 断层 | 较破碎 |  | 0.30~0.55 | 较破碎 | 0.50 |
| ZK82+997-ZK83+110 | P2m灰岩 | 较完整 | 3 |  | 较完整 | 0.76 |
| ZK83+110-ZK83+145 | P2m灰岩夹页岩 | 较完整 |  |  | 较完整 | 0.70 |
| ZK83+145-ZK83+200 | P2q灰岩 | 较完整 | 3 | 0.55~0.80 | 较完整 | 0.75 |
| ZK83+200-ZK83+230 | P2q灰岩夹页岩 | 较完整 |  | 0.55~0.80 | 较完整 | 0.70 |
| ZK83+230-ZK83+290 | P2q灰岩 | 较完整 |  | 0.55~0.80 | 较完整 | 0.75 |
| ZK83+290-ZK83+320 | P1l页岩 | 较完整 | 出露有限 |  | 较完整 | 0.65 |
| ZK83+320-ZK83+810 | S2h页岩 | 较完整 |  | 0.40~0.75 | 较完整 | 0.70 |
| ZK83+810-ZK84+560 | S2h页岩（背斜核部段） | 较破碎 | 13 |  | 较破碎 | 0.55 |
| ZK84+560-ZK85+720 | S2h页岩 | 较完整 | 7 | 0.40~0.75 | 较完整 | 0.65 |
| ZK85+720-ZK85+840 | P1l页岩 | 较完整 |  | 0.40~0.70 | 较完整 | 0.65 |
| ZK85+840-ZK86+000 | P2q灰岩 | 较完整 |  | 0.30~0.70 | 较完整 | 0.65 |
| ZK86+000-ZK86+370 | P2m灰岩夹页岩 | 较完整 |  | 0.40~0.78 | 较完整 | 0.70 |
| ZK86+370-ZK86+545 | P2m灰岩 | 较完整 |  | 0.40~0.78 | 较完整 | 0.76 |
| ZK86+545-ZK86+648 | P3l页岩 | 较完整 |  | 0.55 | 较完整 | 0.55 |
| ZK86+648-ZK86+698 | P3l灰岩 | 较完整 |  | 0.50~0.80 | 较完整 | 0.75 |
| ZK86+698-ZK86+783 | P3l页岩 | 较完整 |  | 0.60 | 较完整 | 0.60 |
| ZK86+783-ZK86+903 | P3l灰岩 | 较完整 |  | 0.50~0.80 | 较完整 | 0.73 |
| ZK86+903-ZK86+993 | P3c灰岩 | 较完整 |  | 0.50~0.80 | 较完整 | 0.75 |
| ZK86+993-ZK87+193 | T1f1泥灰岩 | 较完整 | 7 |  | 较完整 | 0.65 |
| ZK87+193-ZK87+303 | T1f2泥质灰岩 | 较完整 | 7 |  | 较完整 | 0.65 |
| ZK87+303-ZK87+393 | T1f2泥岩 | 较完整 | 5 |  | 较完整 | 0.73 |
| ZK87+393-ZK87+553 | T1f3灰岩 | 较完整 | 3 |  | 较完整 | 0.75 |
| ZK87+553-ZK87+633 | T1f4泥岩 | 较破碎 | 12 |  | 较破碎 | 0.55 |
| ZK87+633-ZK88+069 | T1j1灰岩 | 较完整 | 3 |  | 较完整 | 0.75 |
| ZK88+069-ZK88+135 | T1j2白云质灰岩 | 较破碎 | 15 |  | 较破碎 | 0.50 |

2.1.3围岩详细分级

表 5.2.3-3 隧道各级围岩分布情况表

| 左洞 |  |  | 右洞 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围岩级别 | 长度（m） | 占隧道总长度百 分比（%） | 围岩级别 | 长度（m） | 占隧道总长度 百分比（%） |
| Ⅲ | 2384 | 37.01 | Ⅲ | 2211 | 34.53 |
| IV | 2875 | 44.63 | IV | 3011 | 47.02 |
| V | 1183 | 18.36 | V | 1182 | 18.46 |
| 合计 | 6442 | 100 | 合计 | 6404 | 100 |

2.2 竖井工程地质评价

| 白云山隧 道竖井 | 长度 | 围岩体岩性 | Rc | K1 | K2 | K3 | 岩体完整系 数（Kv） | BQ | ［BQ］ | 围岩定 量分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (米) |  | (Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | S2h页岩 | 15.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.52 | 277 | 237 | Ⅴ |
|  | 300.969 | S2h页岩 | 15.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.65 | 309 | 269 | Ⅳ |
|  | 176.8 | S2h页岩 | 15.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.70 | 322 | 282 | Ⅳ |

3.隧道水文地质评价

3.1大气降水渗入法

表 3.1-1 白云山隧道大气降雨入渗系数法计算成果

| 序 号 | 部位 | 地貌形态 | 地层岩 性 | 面积(Km2 | 降雨量(mm) | 入渗系数 | 涌水量m3/d | 最大涌水量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道进口 | 斜坡 | P2+3+T1f | 9 | 1078.7 | 0.5 | 13300 | 39900 |
| 2 | 洞身段志留系 | 构造侵蚀剥 蚀斜坡 | S2h | 4.2 | 1078.7 | 0.05 | 621 | 1863 |
| 3 | 隧道洞身段 | 溶丘洼地 | P2 | 8.4 | 1078.7 | 0.7 | 17379 | 52137 |
| 4 | 隧道洞身P3+T1f1+2 | 溶蚀斜坡 | P3+T1f1+2 | 7.2 | 1078.7 | 0.4 | 8512 | 25536 |
| 5 | 隧道出口T1f3+4 | 斜坡 | T1j、T1f3+4 | 4.8 | 1078.7 | 0.3 | 4256 | 12768 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 44068 | 132204 |

3.2地下径流模数法

表 3.2-1地下径流模数法涌水量计算表

| 序 号 | 部位 | 地貌形态 | 地层岩性 | 面积（Km2） | 平均径流模数 | 涌水量m3/d | 最大涌水量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道进口 | 斜坡 | P2+3+T1f | 9 | 15.7 | 12208 | 36624 |
| 2 | 洞身段志留系 | 构造侵蚀剥蚀坡 | S2h | 4.2 | 2 | 726 | 2178 |
| 3 | 隧道洞身段 | 溶丘洼地 | P2 | 8.4 | 24.9 | 18071 | 54213 |
| 4 | 隧道洞身P3+T1f1+2 | 溶蚀斜坡 | P3+T1f1+2 | 7.2 | 12.6 | 7838 | 23514 |
| 5 | 隧道出口T1f3+4 | 斜坡 | T1j、T1f3+4 | 4.8 | 9.6 | 3981 | 11943 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 42824 | 128472 |

3.3涌水量取值建议

表 3.3-1   白云山隧道单洞涌水量分段预测表

| 序号 | 段落 | 地层时代 | 平水期涌水量（m3/d） | 最大期涌水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK81+693-ZK81+865 | T1j1 | 51.00 | 153.00 |
| 2 | ZK81+865-ZK81+930 | T1f4 | 15.00 | 45.00 |
| 3 | ZK81+930-ZK82+065 | T1f3 | 648.00 | 1944.00 |
| 4 | ZK82+065-ZK82+387 | T1f2 | 94.00 | 282.00 |
| 5 | ZK82+387-ZK82+532 | T1f1 | 67.00 | 201.00 |
| 6 | ZK82+532-ZK82+632 | P3c | 324.00 | 972.00 |
| 7 | ZK82+632-ZK82+997 | P3l | 2097.00 | 6291.00 |
| 8 | ZK82+997-ZK83+145 | P2m | 2881.00 | 8643.00 |
| 9 | ZK83+145-ZK83+290 | P2q | 1093.00 | 3279.00 |
| 10 | ZK83+290-ZK85+840 | S2h+P1l | 777.00 | 2331.00 |
| 11 | ZK85+840-ZK86+000 | P2q | 1838.00 | 5514.00 |
| 12 | ZK86+000-ZK86+545 | P2m | 5266.00 | 15798.00 |
| 13 | ZK86+545-ZK86+903 | P3l | 3160.00 | 9480.00 |
| 14 | ZK86+903-ZK86+993 | P3c | 454.00 | 1362.00 |
| 15 | ZK86+993-ZK87+193 | T1f1 | 886.00 | 2658.00 |
| 16 | ZK87+193-ZK87+393 | T1f2 | 864.00 | 2592.00 |
| 17 | ZK87+393-ZK87+553 | T1f3 | 713.00 | 2139.00 |
| 18 | ZK87+553-ZK87+633 | T1f4 | 24.00 | 72.00 |
| 19 | ZK87+633-ZK88+069 | T1j1 | 139.00 | 417.00 |
| 20 | ZK88+069-ZK88+135 | T1j2 | 21.00 | 63.00 |
| 合计 |  |  | 22034 | 66102 |

下面这段要放到表格下面

由于本隧道为双线隧道，在进行防排水设计时，应注意以下几点：

（1）上表是常规隧道施工方法(钻爆法)情况下双洞同时开挖单洞涌水量的预测。

（2）隧道涌水量计算是基于含水岩层假设是均质体，但实际上含水岩层极不均一，对于岩溶发育、裂隙分布极不均匀的碳酸盐岩更是如此，而且采用了封堵措施后地下水径流将趋复杂化，并且雨后涌水量要大增的事实必须重视。因此，在施工中遇到突发涌水、大涌水等特别情况时其设计封堵措施不受上述计算的限制。

（4）根据水文地质调查及参考《1：20 万区域水文地质报告（南川幅）》，丰水期水量取枯水期的3 倍。

（5）汇水面积考虑采用垂直补给带面积，降雨量采用单日雨后最大降雨量进行计算。经计算，雨后可能产生瞬时的大的涌水。区内最大暴雨强度为 340mm/d，因此暴雨时隧道涌水量呈几何倍数增长

4.工程地质条件评价

表 白云山隧道突水突泥段落预测表

| 里程桩号 | 突水类型 |
| --- | --- |
| K81+838～K81+918；ZK81+882～ZK81+962 | 本段为飞仙关组四段泥岩与飞仙关组、嘉陵江组灰岩接触带，泥岩为钙质胶结，是岩溶发育的有利部位，结合钻孔揭露情况分析，本区发育溶洞可能性较大，但发生突水风险不高。 |
| K82+048～K82+128；ZK82+079～ZK82+159 | 本段为飞仙关组二段泥岩与飞仙关组三段、飞仙关组二段泥质灰岩接触带，是岩溶发育的有利部位，加之泥岩具有隔水性质，隧道可能为涌流状出水。 |
| K82+655～K82+710; ZK82+695～ZK82+750 | 本段为二叠系上统龙潭组灰岩和页岩接触带，是岩溶发育的有利部位，加之泥岩具有隔水性质，隧道可能为涌流状出水。 |
| K82+790～K82+890；ZK82+750～ZK82+850 | 本段为二叠系上统龙潭组灰岩和页岩接触带，同时隧道穿越采空区，会发生老窑突水，预计水头10m左右，应加强超前预报工作，揭露该层地下水时宜先泄水，待水量稳定后再进行下一步工作。 |
| K82+890～K82+990；ZK82+850～ZK82+950 | 本段为F3断层破碎带附近，裂隙发育，可能揭露溶洞及溶洞水，发生突水风险较高，因加强超前预报，加强溶洞发育探测。 |
| K83+218～K83+278；ZK83+255～ZK83+325 | 本段为二叠系中统栖霞组与二叠系下统梁山组、志留系页岩接触带附近，是岩溶发育的有利地段，发生突水风险较高。发育，可能揭露溶洞及溶洞水，发生突水风险较高，因加强超前预报，加强溶洞发育探测。 |
| K85+782～K85+852；ZK85+797～ZK85+867 | 本段为二叠系中统栖霞组与二叠系下统梁山组、志留系页岩接触带附近，是岩溶发育的有利地段，发生突水风险较高。可能揭露溶洞及溶洞水，因加强超前预报，加强溶洞发育探测。 |
| K85+852～K86+495；ZK85+867～ZK86+505 | 本段穿越青龙洞暗河，位于隧道上方270m，暗河下部地层之间无有效隔水层，一是隧道施工可能会造成暗河通过裂隙下渗涌入隧道；二是暗河与青龙煤矿采空区联通，通过青龙煤矿主平洞和排水平洞排泄或涌入隧道。 |
| K86+495～K86+595；ZK86+505～ZK86+605 | 本段为二叠系上统龙潭组灰岩和页岩接触带，上部为采空区，应加强超前预报与控制爆破，预防老窑积水顺走向涌入隧道。 |
| K86+595～K86+735；ZK86+605～ZK86+645 | 本段为二叠系上统龙潭组灰岩和页岩接触带，是岩溶发育的有利地段，发生突水风险较高。可能揭露溶洞及溶洞水，因加强超前预报，加强溶洞发育探测。 |
| K86+832～K86+932；ZK86+840～ZK86+940 | 本段为物探异常区YC3，推测岩溶发育，发生突水风险高，应加强超前预报工作。 |
| K87+300～K87+410；ZK87+286～ZK87+396 | 本段为飞仙关组二段泥岩与飞仙关组三段、飞仙关组二段泥质灰岩接触带，是岩溶发育的有利部位，加之泥岩具有隔水性质，隧道发生突水风险较高。 |
| K87+545～K87+645；ZK87+530～ZK87+630 | 本段为飞仙关组四段泥岩与飞仙关组、嘉陵江组灰岩接触带，泥岩为钙质胶结，是岩溶发育的有利部位，结合钻孔揭露情况分析，本区发育溶洞可能性较大，但发生突水风险不高。 |